File                : FT25620001.hdr

ERAS Number         : FT2562

Phi_i Orientation   : 0.0°

Data Points         : 191

Spectral Range      : 500 to 2500 nanometers

Data Type           : Hemispherical Directional Reflectance

General Description : Specular Au (Epner Sample #2)

Detailed Description: Epner PO 12556

Reflectance Units   : % Reflectance

Unpolarized

Lambda     300.0°K <- Temperature

(nm)       20.0° <- Incident Angle

500     38.6000

525     51.0000

550     72.2000

575     84.9000

600     90.4000

625     93.0500

650     95.7000

675     96.1000

700     96.5000

725     96.9000

750     97.3000

775     97.7000

800     98.0000

825     97.9000

850     97.9000

875     98.0000

900     98.0500

925     98.1000

950     98.1500

975     98.2000

1000     98.2000

1025     98.3000

1050     98.5000

1075     98.7000

1100     98.5000

1125     98.4500

1150     98.5000

1175     98.4500

1200     98.4000

1225     98.5500

1250     98.7000

1275     98.8000

1300     98.7000

1325     98.6000

1350     98.5000

1375     98.4000

1400     98.3000

1425     98.2000

1450     98.5000

1475     98.8000

1500     98.8000

1525     98.8200

1550     98.8500

1575     98.8800

1600     98.9000

1625     98.9000

1650     98.9000

1675     98.8500

1700     98.8000

1725     98.7500

1750     98.7000

1775     98.8000

1800     98.9000

1825     99.0000

1850     98.9300

1875     98.8600

1900     98.8000

1925     98.8000

1950     98.6000

1975     98.5000

2000     98.4000

2001     98.7994

2004     98.6003

2007     98.5934

2010     98.8337

2013     98.8642

2016     98.6825

2019     98.5418

2022     98.6029

2026     98.7949

2029     99.0161

2032     99.0146

2035     99.0020

2038     98.8535

2041     98.8157

2045     98.8526

2048     98.7055

2051     98.9724

2054     98.8969

2058     98.6613

2061     99.0633

2064     99.1583

2068     99.0729

2071     98.9451

2074     98.8662

2077     98.9841

2081     98.8517

2084     98.7150

2088     98.7355

2091     98.6506

2094     98.6309

2098     98.7225

2101     98.6699

2104     98.5424

2108     98.5668

2111     98.5501

2115     98.4691

2118     98.6215

2122     98.5665

2125     98.3339

2129     98.4120

2132     98.6335

2136     98.8113

2139     98.7528

2143     98.7490

2146     98.7956

2150     98.6621

2153     98.6987

2157     98.8158

2161     98.7750

2164     98.7618

2168     98.7194

2171     98.6306

2175     98.6126

2179     98.7317

2182     98.7764

2186     98.6958

2190     98.7153

2193     98.8888

2197     98.8427

2201     98.6238

2205     98.5647

2208     98.7320

2212     98.8063

2216     98.7790

2220     98.6808

2224     98.5871

2227     98.7143

2231     98.6684

2235     98.6596

2239     98.6709

2243     98.6702

2247     98.7975

2251     99.0154

2255     98.9720

2258     98.7951

2262     98.7116

2266     98.7641

2270     98.8734

2274     98.8757

2278     98.7772

2282     98.7650

2286     98.8387

2290     98.7727

2294     98.6119

2298     98.6507

2303     98.7514

2307     98.6165

2311     98.6614

2315     98.7238

2319     98.7701

2323     98.8266

2327     98.6989

2332     98.6578

2336     98.8037

2340     98.7677

2344     98.7713

2348     98.6856

2353     98.6382

2357     98.6359

2361     98.4954

2366     98.4491

2370     98.6103

2374     98.7535

2379     98.7884

2383     98.7689

2387     98.6924

2392     98.7260

2396     98.8192

2401     98.7957

2405     98.6628

2410     98.6646

2414     98.7598

2419     98.7835

2423     98.8039

2428     98.7192

2432     98.7019

2437     98.6780

2441     98.6354

2446     98.6859

2451     98.7377

2455     98.7727

2460     98.8175

2465     98.8045

2469     98.7190

2474     98.7541

2479     98.8317

2483     98.7701

2488     98.8234

2493     98.8519

2500     98.7406